Soupis prací, stavební a sanační práce – mateřská škola Sluníčko

OPRAVA ZÁPADNÍ  FASÁDY  OBJEKTU ŠKOLKY

OPRAVA FASÁDNÍ OMÍTKY (exteriér):

- Odstranění stávající omítky v celé ploše fasády

(omítku osekat na cihly,spáry vyčistit, trhliny ve zdivu obnažit)

- Stabilizace praskliny

(praskliny ve zdivu zvlhčit a vyspravit cementovou jemnozrnnou maltou a stabilizovat ocelovými skobami z  ocelových profilů d=10 ohnutých do skoby tak aby přesah přes trhlinu byl 20cm na každou stranu, skoby zasekat do zdiva,tak aby byly v rovině zdiva,skoby osazovat do cementové malty)

- Na zdivo osadit kari sítě 100/100/4mm a přetáhnout přes roh objektu. Kotvení sítí zajistit skobami do zdiva. Místo kari sítí je též možno použít RABICOVÉ PLETIVO tvořeno ocelovým drátem v jakosti 11 343 s použitím pod omítku. Kotvit skobkami do zdiva 4ks /m2. Pletivo s přesahem  200mm.V místě trhlin a skob dvojí osazení pletiva. Pletivo opatřit cementovým postřikem-špricem. Postřik ponechat min. 2 dny zatvrdnout.

- Na postřik provést omítnutí z vápenocementové omítky, což bude zpevněný podklad pro pozdější zateplení objektu

- Likvidace stavební sutě s uložením na skládku

- POZOR: Do omítek nepoužívat akrylátové přísady (dochází ke korozi kovových prvků)

Poznámka: Po odstranění omítky až na cihelné zdivo se může prokázat značné poškození zdiva, která si vyžádá osazení spon například HELIFIX (použití tohoto produktu není podmínkou, je zde uveden pouze jako názorný příklad a je možné jej nahradit jiným srovnatelným výrobkem)   http://www.helifix.cz/produkty.aspx?Rubrika=21

Toto se rozhodne po odstranění omítek

OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK V KANCELÁŘI A SKLADU:

- V místech prokazující trhliny a destrukci zdiva je nutno odstranit vnitřní omítky z vápenocementové malty až na zdivo

- praskliny ve zdivu zvlhčit a vyspravit cementovou jemnozrnnou maltou a stabilizovat ocelovými skobami z  ocelových profilů d=10 ohnutých do skoby tak aby přesah  přes trhlinu byl 20cm na každou stranu,skoby zasekat do zdiva,tak aby byly v rovině zdiva,skoby osazovat do cementové malty)

- na zdivo osadit RABICOVÉ PLETIVO tvořeno ocelovým drátem v jakosti 11 343 s použitím pod omítku. Kotvit skobkami do zdiva  4ks /m2. Pletivo s přesahem  200mm.V místě trhlin a skob dvojí osazení pletiva. Pletivo opatřit cementovým postřikem-špricem. Postřik ponechat min. 2 dny zatvrdnout.

- Na postřik provést omítnutí z vápenocementové omítky, štuk a opatřit nátěrem.

- Likvidace stavební sutě s uložením na skládku

- POZOR: Do omítek nepoužívat akrylátové přísady (dochází ke korozi kovových prvků)

OPRAVA VÝCHODNÍ  FASÁDY  OBJEKTU ŠKOLKY

OPRAVA  FASÁDNÍ OMÍTKY ( exteriér): stejný postup jako na straně západní

ZAZDĚNÍ  SKLEPNÍCH OKEN –ODSTRANĚNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ

- Odkopání suterénního zdiva do hloubky 30 cm pod parapet suterénního sklepního okna

- Odstranění stávajícího anglického dvorku  2ks

- Demontáž okenních křídel a rámů sklepních okének

- Zazdění okenních otvorů na tl. 200mm ze zdících bloků

- Opatření venkovní zazdívky a přináležející části venkovního zdiva tekutou hydroizolací-GUMOASFALT

- Zvenku osadit na zdivo nopovanou lepenkou (v délce cca. 3m, do hloubky 1-1,2m) s ukončením 10 cm nad chodníkem ukončovací lištou

- Zához výkopu a povrchová úprava soklu

- Vnitřní omítnutí nové zazdívky oken

Odvodnění sklepa:

V místě sklepní místnosti vyvěrá pramen vody, který musí být odvodněn odvedením do stávající podlahové vpusti v chodbě sklepa.

-od vyvěrajícího pramene vyřezat beton podlahy v šíři 30cm až k podlahové vpusti

-vybourání podlahového betonu tl. 100 m, celkem 2m2  a vykopat podkladní vrstvy do hloubky 30cm (likvidace sutě vynesením z prostoru sklepa, uložení na skládku)

-do výkopu nasypat štěrk f 16-30 v tl. 10cm,osadit drenážní ACO DRAIN  potrubí d=100mm od vyvěrající vody k vpusti, zajistit odtok do vpusti odříznutím litinové vpusti rozbruskou.

-drenážní potrubí zakrýt geotextilií a potrubí zasypat štěrkem f 16-32 na úroveň -0,060

-zabetonování betonem C16-20  v tl. 60mm ,povrch uhladit kovovým hladítkem